| Холодильные медные трубы |  |  |
| --- | --- | --- |

Завод по производству медной трубы Blowgrana основан в 2013 году в Узбекистане и занимается производством медных труб различных диаметров. Проектная мощность предприятия - 8000 тонн в год. Основное сырье – катодная медь с содержанием металла 99,99% (ГОСТ 546), поставляется АО «Алмалыкским ГМК», одним из крупнейших горно-перерабатывающих предприятий в Центральноазиатском регионе. Продукция завода получила широкое признание в странах, входящих в СНГ. В ноябре 2014 года была осуществлена первая поставка медных труб в Россию. Производимая продукция ориентирована на экспорт (90%), а также на внутренний рынок (10%).

ОТОЖЕННЫЕ ДЮЙМОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ

|  | Наружный диаметр, дюймы | Код заказа | Толщина стенки, мм | Длина, м (бухта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/4" | 06 01 501 | 0,61 | 15 |
|  | 1/4" | 06 01 571 | 0,66 | 15 |
|  | 1/4" | 06 00 011 | 0,76 | 15 |
|  | 1/4" | 06 01 231 | 0,76 | 50 |
|  | 5/16" | 06 00 020 | 0,65 | 15 |
|  | 5/16" | 06 00 021 | 0,71 | 15 |
|  | 3/8" | 06 01 611 | 0,65 | 15 |
|  | 3/8" | 06 01 521 | 0,71 | 15 |
|  | 3/8" | 06 00 031 | 0,81 | 15 |
|  | 3/8" | 06 01 241 | 0,81 | 50 |
|  | 1/2" | 06 01 532 | 0,70 | 15 |
|  | 1/2" | 06 01 531 | 0,71 | 15 |
|  | 1/2" | 06 00 042 | 0,80 | 15 |
|  | 1/2" | 06 00 041 | 0,81 | 15 |
|  | 5/8" | 06 01 631 | 0,61 | 15 |
|  | 5/8" | 06 01 541 | 0,75 | 15 |
|  | 5/8" | 06 00 051 | 0,81 | 15 |
|  | 3/4" | 06 01 641 | 0,70 | 15 |
|  | 3/4" | 06 01 551 | 0,81 | 15 |
|  | 3/4" | 06 00 061 | 0,89 | 15 |

НЕОТОЖЕННЫЕ ДЮЙМОВЫЕ ЗАГЛУШЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ

| Наружный диаметр, дюймы | Код заказа | Толщина стенки, мм | Длина, м (пруток) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/2" | 06 01 093 | 0,71 | 3,0 |
| 1/2" | 06 00 260 | 0,80 | 3,0 |
| 5/8" | 06 00 269 | 0,81 | 3,0 |
| 5/8" | 06 00 271 | 0,89 | 3,0 |
| 3/4" | 06 00 901 | 0,89 | 3,0 |
| 7/8” | 06 00 911 | 1,00 | 3,0 |
| 1 1/8” | 06 00 921 | 1,00 | 3,0 |

НЕОТОЖЕННЫЕ МЕТРИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ

| Наружный диаметр, мм | Код заказа | Толщина стенки, мм | Длина, м (хлыст) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 мм | 06 04 321 | 0,84 | 3,0 |
| 15 мм | 06 04 341 | 0,79 | 3,0 |